## Slide 1
Klasifikasi Komposit Berdasarkan Matriks
Pertemuan 4 Teknologi Komposit dan Material Maju

## Slide 2: Klasifikasi Komposit Berdasarkan Matriks
klasifikasi ini memisahkan komposit menjadi tiga kelompok besar: PMCs, MMCs, dan CMCs. Setiap kelompok memiliki subklasifikasi berdasarkan tipe matriks (termoplastik vs termoset untuk PMCs), jenis paduan atau logam matriks (aluminium, magnesium, titanium, tembaga untuk MMCs), atau tipe keramik (oksida, non-oksida, silikon-karbida, alumina, dsb., untuk CMCs). Selain itu, pendekatan modern menambahkan kategori fungsional seperti komposit multifunctional (mis. konduktivitas listrik ditambahkan melalui penguat karbon nano) dan komposit hibrida (gabungan dua jenis penguat atau dua jenis matriks) yang melintasi batas-batas tradisional

## Slide 3: Komposit Matriks Polimer (Polymer Matrix Composites — PMCs)
Karakteristik Umum dan Subklasifikasi
Komposit matriks polimer (PMCs) merupakan kelompok komposit yang paling luas dan paling banyak digunakan secara komersial. Matriks polimer dapat berupa termoset (misalnya epoksi, polyester, vinyl ester) atau termoplastik (misalnya PEEK, PEI, PP) — perbedaan ini berimplikasi langsung pada proses manufaktur, kekuatan ikatan antara matriks dan penguat, serta kemampuan untuk didaur ulang (Sharma, 2022). Termoset umumnya menawarkan modulus dan ketahanan kimia yang baik tetapi sulit untuk didaur ulang karena ikatan cross-linked; termoplastik menawarkan ketangguhan dan kemampuan pemrosesan ulang (remelting) yang lebih baik namun sering memerlukan temperatur proses yang lebih tinggi.

## Slide 4: Komposit Matriks Polimer (Polymer Matrix Composites — PMCs)
Penguat dan Struktur Mikro
Penguat dalam PMCs dapat berbentuk serat kontinu (continuous fibers — misalnya serat kaca, serat karbon, aramid), serat pendek/acak (short fibers), partikel, atau penguat nano (carbon nanotubes — CNT, graphene, nanopartikel). Penggunaan serat kontinu—terutama serat karbon—mendorong performa mekanik tertinggi per berat (high specific strength and stiffness) dan telah menjadi pilihan utama pada aplikasi aerospace dan high-end sports equipment (Sayam et al., 2022). Penguat nano, seperti CNT dan graphene, sering digunakan untuk menambahkan fungsi tambahan (elektromekanis, konduktivitas, sensing) meskipun masalah dispersi dan kontrol antarmuka masih menjadi tantangan

## Slide 5: Komposit Matriks Polimer (Polymer Matrix Composites — PMCs)
Penguat dan Struktur Mikro
Penguat dalam PMCs dapat berbentuk serat kontinu (continuous fibers — misalnya serat kaca, serat karbon, aramid), serat pendek/acak (short fibers), partikel, atau penguat nano (carbon nanotubes — CNT, graphene, nanopartikel). Penggunaan serat kontinu—terutama serat karbon—mendorong performa mekanik tertinggi per berat (high specific strength and stiffness) dan telah menjadi pilihan utama pada aplikasi aerospace dan high-end sports equipment (Sayam et al., 2022). Penguat nano, seperti CNT dan graphene, sering digunakan untuk menambahkan fungsi tambahan (elektromekanis, konduktivitas, sensing) meskipun masalah dispersi dan kontrol antarmuka masih menjadi tantangan

## Slide 6: Komposit Matriks Polimer (Polymer Matrix Composites — PMCs)
Aplikasi dan Tren Riset Mutakhir
PMCs mendominasi aplikasi di industri otomotif, dirgantara (aerospace), energi angin (blad turbin), olahraga, dan aplikasi sipil ringan. Tren riset terkini (tahun 2018–2024) menonjolkan:
pengembangan komposit multifunctional dengan integrasi sensor atau kemampuan penyimpanan energi;
(2) penggunaan penguat nano (CNT, graphene) untuk memperbaiki antarmuka
dan menambahkan konduktivitas listrik/termal; (3) transisi ke termoplastik tinggi performa (mis. PEEK) untuk aplikasi yang menuntut ketahanan termal dan daur ulang lebih baik;
(4) rekayasa interphase (coatings, sizing, chemical functionalization) untuk meningkatkan transfer beban dan ketahanan terhadap lingkungan. Studi-studi ulasan besar menegaskan arah ini dan menyoroti tantangan dispersi, skalabilitas proses, dan keberlanjutan (Seydibeyoğlu et al., 2023; Sayam et al., 2022).

## Slide 7: Komposit Matriks Logam (Metal Matrix Composites — MMCs)
Motivasi dan Keunggulan
MMCs menggabungkan matriks logam (umumnya aluminium, magnesium, titanium, tembaga) dengan penguat (serat, partikel, whiskers) untuk memperoleh kombinasi beban mekanik, ketahanan aus, dan konduktivitas termal yang lebih baik daripada baja atau paduan monolitik pada rentang suhu menengah (Velmurugan, 2022). Keunggulan MMC termasuk kekakuan yang lebih tinggi per unit berat dibanding logam murni, koefisien ekspansi termal yang dapat diturunkan, serta superioritas dalam kondisi gesek/aus (pada beberapa komposisi). MMC sering dicari untuk aplikasi yang membutuhkan kombinasi kekuatan mekanik dan konduktivitas termal — misalnya komponen rem, komponen mesin yang memerlukan dissipasi panas baik, atau struktur kendaraan dan pesawat yang menuntut performa tinggi pada suhu operasi di atas batas polimer.

## Slide 8: Komposit Matriks Keramik (Ceramic Matrix Composites — CMCs)
Latar dan KeistimewaanCMCs dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dasar keramik monolitik (rapuh, rentan retak) dengan memperkenalkan penguat serat atau whisker sehingga material akhir mempertahankan ketahanan suhu tinggi khas keramik tetapi dengan kemampuan tangen energi patah yang lebih baik (damage tolerance). CMC unggul untuk aplikasi di lingkungan suhu sangat tinggi (mis. komponen mesin turbin gas, kendaraan ruang angkasa, sistem proteksi termal) karena ketahanan oksidasi dan stabilitas termal yang superior dibanding logam atau polimer (Karadimas et al., 2023; Rashid, 2024). MDPI+1Tipe Matriks dan PenguatMatriks CMC dapat berupa oksida (mis. alumina), non-oksida (mis. SiC), atau matriks berbasis silikon lainnya. Penguatnya umumnya serat keramik kontinu (mis. SiC fibers, alumina fibers) yang tahan suhu tinggi. Pilihan serat dan matriks bergantung pada lingkungan operasi: misalnya, SiC/SiC CMC banyak dikembangkan untuk elemen turbin karena kombinasi ketahanan oksidasi dan modulus pada suhu tinggi, sementara sistem oksida dipertimbangkan untuk aplikasi yang memerlukan stabilitas kimia di lingkungan oksidatif ekstrem.

## Slide 9: Komposit Berbasis Karbon dan Material Hibrida
Peran Karbon dalam Komposit
“Karbon” sebagai penguat hadir dalam berbagai bentuk: serat karbon kontinu (CF), carbon nanotubes (CNT), graphene, dan serat karbon short/long. Karbon memberikan kombinasi unik kekuatan tinggi, modulus tinggi, densitas rendah, serta konduktivitas listrik dan termal yang baik (tergantung jenis dan orientasi). Penggunaan penguat karbon dapat dilakukan di dalam matriks polimer, logam, maupun keramik — sehingga istilah “komposit berbasis karbon” sering menandakan fungsi penguat karbon lebih daripada tipe matriks itu sendiri (Sayam et al., 2022; Ramachandrarao, 2024).

## Slide 10: Komposit Hibrida
Komposit hibrida adalah sistem yang menggabungkan lebih dari satu jenis penguat atau matriks (mis. serat karbon + serat kaca, atau matriks polimer di lapis dalam dengan lapisan logam). Tujuan hibridisasi adalah menggabungkan keunggulan masing-masing komponen — misalnya, menambahkan serat kaca ke CFRP untuk mengurangi biaya sekaligus mempertahankan ketahanan kejut, atau menggabungkan penguat nano dengan serat kontinu untuk meningkatkan antarmuka dan menambahkan fungsi tambahan. Studi hibrida juga menyoroti efek sinergis atau antagonis antar-penguat yang harus dipahami secara mikromechanic untuk desain yang efekti

## Slide 11: TERIMAKASIH